《河北省重点新材料产品首批次应用示范指导目录》

| 序号 | 材料名称 | 性能要求 |  | 应用领域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、先进基础材料 |  |  |  |  |  |
| （一）先进石化化工材料 |  |  |  |  |  |
|  | 高性能双轴取向聚氯乙烯管材 | 设计材料等级：500级；取向因子：轴向≥1.1，环向≥1.9；在20℃，10小时，70环应力试验条件下，无破裂， 无渗漏；设计外径：最大dn800；拉伸强度：轴向≥53Mpa、环向≥90MPa。 |  | 饮用供水、农业灌溉、压力排污等 |  |
|  | 低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料 | 阻燃性能指标：氧指数≥36；烟密度≤350；热释放速率峰值<150KW/m2； 物性指标：密度≤1.60；拉伸强度≥10.0MPa；断裂伸长率≥160；电缆线芯工作温度等级90℃；低温脆性-25℃。 |  | 光缆制造、电缆制造 |  |
|  | 三元乙丙橡胶EPDM | 能够在-40℃～150℃下长期使用，气味小于等于3.5分，拉伸强度≥18MPa，能够过氧化物硫化，120℃下，压缩永久变形≤30%。 |  | 节能与新能源汽车（密封条、制动管、空气管等） |  |
|  | 熔纺氨纶 | 伸长率500%±50；断裂强度≥10.00 CN/dtex；弹性恢复率≥88.0%。 |  | 产品广泛应用于高档面料、牛仔服、运动服、高弹内衣、泳衣、丝袜、医用绷带等领域。 |  |
|  | 磺酰脲型热敏显色剂 |  | 外观白色至准白色固体，含量 ≥99.0％，最大单杂 ≤0.5％，熔点 155.0～163.0℃，熔距 ≤5.0℃，溶解澄清透明，允许微量不溶物。 | 热敏材料 |  |
|  | 医用干式胶片 | 灰雾密度D0：≤0.08，平均斜率G-：1.9±0.4，热敏度S：15～50。 |  | 作为干式成像设备硬拷贝输出，用于记录医用影像图像 |  |
|  | 有机硅材料 | 1、电子级加成型有机硅灌封胶：导热系数（W/m·K）：≥0.6；阻燃等级：FV-0；体积电阻率（Ω·㎝）：1*1014； 2、聚硅氧烷涂料用硅树脂：耐热性＞200h（200℃， h），附着力1级，铅笔硬度2H； 3、全钢轮胎用脱模剂：固含量：15-25%，（105℃， 1h），稳定性（3000r/min，15min）： 4、化妆品级二甲基硅油：环体含量＜0.3%，重金属铅含量小于2mg/kg，砷含量小于5mg/kg。 |  | 电子电器设备、特种涂料领域、化妆品，日化领域、轮胎制造领域等 |  |
|  | 压力测试膜（压敏纸、感压纸） | 1.产品适用的压力范围：0.006-300MPa； 2. 产品表观 涂层均匀，无漏涂、脏污、厚边、压破等弊病； 3. 底基密度：≤0.20； 4.压感特性：发色后颜色 红色或玫红色；压后外观 颜色均匀；压后细腻度 压块颗粒分布均匀，边界整齐，无锯齿状；发色OD值 0.12-1.57 5.满足《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》RoHS 无卤要求。 |  | 液晶显示、电子电路、汽车制造、机械加工等 |  |
|  | 薄涂型聚氨酯防水材料 | 外观涂层均匀、无色差、无流挂、无斑点、不起泡、不龟裂、不剥落；附着力≥3.0MPa；厚涂面漆拉伸强度≥10Mpa。 |  | 适用于高速铁路混凝土桥梁无砟轨道桥面防水层（轨道板间、轨道板与防护墙间，电缆槽内），场馆等室内、外混凝土防水均可使用。 |  |
|  | 聚苯醚PPO | 特性粘度40±2 ml/g，分子量29000～37000，铜含量＜10ppm，挥发物＜3%，熔融指数4～9 g/10min。 |  | 工程塑料 |  |
|  | PVC硬质分子材料 | 密度平均值45～115kg/m³，压缩强度平均值0.62～5.4MPA，拉伸强度26～150mpa，剪切强度0.47～5.0mpa，断裂延伸率8%～28% |  | 风电叶片、船舶等特种设备件 |  |
|  | 光引发剂（NPI-20400） | 急性经口毒性LD50：>2000mg/kg；急性吸入毒性LC50：>2005mg/m3；生殖/发育筛选实验结果：NOAEL 750mg/kg；两代生殖毒性：无，致癌性：无。 |  | 胶印，油墨 |  |
|  | 联萘酚 （1,1'-联-2-萘酚） | 主含≥99.5%，色度（APHA）＜30，水分≤0.5%，FE\CU\CA≤2ppm。 |  | 光学镜头材料 |  |
|  | 结构泡沫材料 | 1、交联聚氯乙烯结构泡沫 V60：密度区间 54-69Kg/m³；压缩性能按照ISO844标准进行测试，压缩强度≥0.75Mpa，压缩模量≥65Mpa；拉伸性能按照ASTMC297进行测试，拉伸强度≥1.5Mpa，拉伸模量≥60Mpa；剪切性能按照ASTMC273进行测试，剪切强度≥0.73Mpa，剪切模量≥19Mpa； 2、聚对苯二甲酸乙二醇酯结构泡沫： T100： 密度区间 95-105Kg/m³；压缩性能按照ISO844标准进行测试，压缩强度≥1.3Mpa，压缩模量≥70Mpa；拉伸性能按照ASTMC297进行测试，拉伸强度≥1.3Mpa，拉伸模量≥90Mpa；剪切性能按照ASTMC273进行测试，剪切强度≥0.7Mpa，剪切模量≥22Mpa。 |  | 叶片 |  |
| （二）特种玻璃材料 |  |  |  |  |  |
|  | 碲化镉发电玻璃 | 面积≥1.92㎡，光电转换效率≥13%。 |  | 太阳能光伏发电 |  |
|  | 超薄电子玻璃 | 厚度0.25～1.1mm,在420℃、4hrs强化条件下，CS值645MPa、DoL值16.5μm。 |  | 触控显示领域 |  |
|  | 柔性玻璃 | T≤35μm，r≤2mm，抗弯曲疲劳次数≥20万次，可通过落笔测试。 |  | 新型显示（显示器、光伏） |  |
|  | 高硼硅防火玻璃 | 超强耐火3小时，软化点845±10，膨胀系数：（3.3±0.1）×10-6K-1。 |  | 建筑领域 |  |
|  | 药用疫苗用中硼硅玻璃管 | 热膨胀系数（5.0±0.1）×10-6/℃（20～300℃），121℃颗粒耐水性1 级，耐酸性1 级，耐碱性2 级。 |  | 医疗 |  |
| （三）新型建筑材料 |  |  |  |  |  |
|  | 高延性混凝土 | 等效弯曲韧性（3d）≥50kJ/m3，等效弯曲强度（3d）≥4.5N/m2，抗折强度（3d）≥6N/m2； 等效弯曲韧性（28d）≥40kJ/m3，等效弯曲强度（28d）≥5.0N/m2，抗折强度（28d）≥8N/m2； 等效弯曲韧性（60d）≥40kJ/m3，等效弯曲强度（60d）≥5.5N/m2，抗折强度（60d）≥6N/m2。 |  | 砌体房屋建筑结构加固以及表面修补领域，以及其他各类建筑、桥梁结构加固等领域。 |  |
|  | 防水透气膜 | 横纵向拉伸强度450N/80N，横纵向延展性80%/35%，防水性1000ml24H不透水，水蒸气透过量>300g/m2*24h，高温老化力学性能损失率<10%，透气率≤1，自剥离强度：不易分层。 |  | 超低能耗建筑、绿色农宅、既有建筑节能改造、高端门窗配套 |  |
|  | 耐碱玻璃纤维网格布 | 耐碱断裂强力（经向、纬向）845N/50mm、1293N/50mm。 |  | 墙体增强材料 |  |
|  | 新型工业微晶板材 | 磨耗量0.03g/cm2，耐急冷急热（合格/不合格）42/50块硫酸，冲击韧性3.08KJ/m2，弯曲强度88.6Mpa，压缩强度895Mpa；导热系数（20度）1.05W/m.度，热膨胀系数（20-300度）70-80*10-7/度，摩擦系数0.05，使用温度：板材本身350度，主要取决于粘接材料和粘接方法，吸水率：0。 |  | 耐磨衬板 |  |
|  | 碳化硅结合氮化硅特种陶瓷 | 莫氏硬度为9，安全使用温度能达到1400℃。 |  | 陶瓷升液管 水泵过流件 |  |
| （四）高端铁基材料 |  |  |  |  |  |
|  | 4N高纯铁 | Fe: 99.99%；S+P ≤ 0.0010%；O+N+H ≤ 0.0030%。 |  | 航空航天、电子信息、电力工业、军事工业等 |  |
|  | 流体设备核心零部件用精密球墨铸铁件 | 断面硬度差≤20HB；石墨球径≤0.04mm。 |  | 空压设备、液压设备为主的机械设备制造市场，如转子、阀块等 |  |
|  | 高档轴承钢 | 表面硬度≥58HRC，耐温性能≥350℃，接触疲劳寿命提高 100%。 |  | 汽车、家电、航空航天等应用领域 |  |
|  | 超薄低合金高强钢 | 钢带厚度≤0.6mm，抗拉强度470-590MPa，屈服强度420-520MPa，延伸率≥17%。 |  | 汽车制造零部件 |  |
|  | 高能效变压器用超薄高性能取向硅钢 | 0.20mm硅钢：P1.7/50最优0.60W/kg； 0.18mm硅钢：P1.7/50最优0.55W/kg。 |  | 高效节能变压器 |  |
|  | 新能源汽车驱动电机用无取向电工钢 | 屈服强度≥420MPa，铁损P1.0/400≤12.5W/kg。 |  | 新能源汽车驱动电机、高转速低铁损中小电机 |  |
|  | 高端齿轮钢（18CrNiMo7-6）锻材、锻件 |  | 抗拉强度1080～1320MPa，屈服强度≥785MPa，伸长率≥8%，断面收缩率≥35%，纵向V口冲击≥41J。 | 风电、采煤机 |  |
|  | 耐热螺栓用钢（SNB16） |  | - 1、盘条：脱碳层深度，全脱碳层深度＜0.01mm，总脱碳层深度≤1.0%D； - 2、10.9级耐热紧固件：硬度320～370HV，最小拉力载荷≥20900N，抗拉强度≥1040MPa，高温试验性能：500℃拉伸试验，Rp0.2≥470MPa。 | 汽车排气系统 |  |
|  | 耐候钢 |  | - 1、盘条：组织F+P+B，总脱碳层深度≤0.8%D（D为盘条公称直径）， 夹杂物：B、D细系≤1.5级，B、D粗系≤1.0级，DS≤1.0级。耐腐蚀指数I≥6.5； - 2、螺栓：抗拉强度≥1060～1170MPa，屈服强度≥960MPa，断后伸长率≥14%，断面收缩率≥50%。 - 3、板材：抗拉强度≥440MPa，屈服强度≥315MPa，延伸率≥20% | 桥梁 |  |
|  | 高速钢轧辊 | 硬度≥80HS，硬度落差≤2HS，硬度均匀性≤3HS；抗拉强度≥750MPa，屈服强度≥750MPa；基体显微硬度≥700HV，MC型碳化物含量≥5%；工作层无φ2当量以上缺陷；耐磨性为常规材料3倍以上，抗热裂性为常规材料2倍以上。 |  | 轧钢 |  |
|  | 多股胶合焊丝材料 | 镍基合金焊材晶间腐蚀不大于0.9mm/yr，点腐蚀不大于0.4mm/yr。 |  | 军工、核电、海工、化工、压力容器、3D打印、轨道交通、基础建设等 |  |
|  | 超平不锈钢带 | 厚度0.15～0.2mm，厚度误差±0.001毫米，表面无波浪，绝对水平面，无毛刺。 |  | 电子产品 |  |
| （五）先进有色金属材料 |  |  |  |  |  |
|  | 高温合金GH4169 | 晶粒度水平：边缘、1/2R、中心均细于6级，级差≤2级；有害元素控制：硫含量达到≤3ppm，氧含量≤8ppm；残余元素：Pb、Te、Ag等二十七个元素有效控制。 |  | 航空、航天 |  |
|  | 大型薄壁复杂结构熔模精密铸件 | 1、铝合金熔模精密铸件 熔模精密成型，最大直径φ1400mm，最长1400mm，最小壁厚达1.5mm，最重350kg，表面粗糙度 3.2~6.3μm，尺寸精度 CT5-CT7 级。单铸试样室温拉伸性能：Rm≥320MPa，Rp0.2≥260MPa，A≥4%。 2、镁合金熔模精密铸件 熔模精密成型, 室温拉伸性能：Rm≥200MPa, Rp0.2≥100MPa,最大直径 Φ700mm，最小壁厚≤5mm，铸件管路最小直径Φ5mm，管路最大长度≥1000mm，表面粗糙度 3.2~6.3μm，尺寸精度 CT5-CT7 级。 |  | 航空发动机燃油、滑油及附件传动系统和反推装，航空发动机燃油、滑油及附件传动系统 |  |
|  | 汽车结构件用铸造铝合金 | 1、汽车免热处理结构件铸造用高性能铝合金 重力铸造单铸状态下，抗拉强度≥220MPa、屈服强度≥110MPa、伸长率≥12%；铸锭针孔度应不大于JB/T 7946.3规定的2级；含渣量K＜0.1、密度值≥2.64g/cm³；变质后α枝晶与共晶体分布均匀，共晶硅为点状或蠕虫状颗粒分布，细化变质效果良好，无析出强化相存在。 2、汽车薄壁结构件减震塔铸造用高性能铝合金 重力铸造条件下抗拉强度：≥220MPa，屈服强度：≥130MPa，伸长率：≥6.0%；压铸条件下抗拉强度：275-295MPa，屈服强度：125-130MPa，伸长率：9-11%；固溶热处理T6状态下抗拉强度：290-340MPa，屈服强度：210-280MPa，伸长率：7-12%；固溶热处理T7状态下抗拉强度：200-240MPa，屈服强度：120-170MPa，伸长率：15-20%。 |  | 汽车结构件，新能源电池包加强板 |  |
|  | 军工级钒铝合金 | 中间合金，V含量均匀性稳定在58.5%～59.5%，波动误差小于1%，O≤0.1%，N≤0.06%，Si≤0.15%，Fe≤0.25%，余量为Al。 |  | 医疗、军工 |  |
|  | 高性能铝基复合材料 | 1、2系铝基复材：热处理状态T4，屈服强度＞330Mpa，弹性模量＞86Gpa； 2、6系铝基复材：热处理状态T6，屈服强度＞288Mpa，弹性模量＞83Gpa； 3、7系铝基复材：热处理状态T6，屈服强度＞522Mpa，弹性模量＞86Gpa。 |  | 航空航天、飞机、核工业、汽车、运动器材 |  |
|  | 交叉偶联反应用均相钯催化剂 | 固体结晶或粉末，纯度≥98.0%，钯含量≥理论含量×0.99，溶解后澄清无机械杂质，可在Suzuki偶联中实现ton＞20000的高效转化。 |  | 电视，手机，电脑，汽车中控，智能穿戴等各种人机互动, 高端TFT-LCD液晶材料，含高性能催化剂 |  |
|  | 锗系单晶 | 1、Φ400mm以上红外锗单晶：单晶直径≥420mm；导电型号：N型；电阻率：5～40 Ω·cm；透过率≥45%（在10.6µm处）；弯曲断裂强度≥75MPa； 2、4～6英寸低位错锗单晶：单晶长度≥100mm；径向电阻率≤9%；位错密度≤1000cm-2； 3、超高纯锗单晶：直径≥50mm；长度≥50mm；净杂质浓度≤2ⅹ1010cm-3；位错密度≤5000cm-2；Cutot≤4.5ⅹ109cm-3。 |  | 红外探测器、空间航天器、核辐射探测器 |  |
|  | 硫化锌与硒化锌材料 | 1、硫化锌：平均透过率≥70%@3～5μm、8～10μm（入射角度20～70°）；弯曲强度≥70MPa；折射率不均匀性：≤2×10-5@0.6328μm； 2、硒化锌：光学吸收系数≤7×10-3cm-1@1.064μm；≤5×10-4cm-1@10.6μm；透射比≥70%@3μm～12μm；弯曲强度≥55MPa。 |  | 红外光学系统 |  |
| 二、关键战略材料 |  |  |  |  |  |
| （一）关键电子材料 |  |  |  |  |  |
|  | 集成电路制程用石英材料 | 石英管棒中的元素钠、锂、镁、钾、钙、铁、铝、钛、铜、镍、锰、钴、硼的总含量≤20ppm； Fe=0.01×10-6，Ti=1.71×10-6，Cu=0.06×10-6，B=0.04ppm, Li、Na、K总含量≤0.85ppm。 |  | 半导体领域 |  |
|  | 硅铝合金封装材料 | 膨胀系数（30-100℃）：5~22ppm/℃；热导率：70~210W/(m•K）；刚度：70~140GPa，比刚度26~57GPa•cm3/g；抗拉强度：110-280MPa；密度：2.38~2.66g/cm3；漏率：≤5.0×10-9Pa•m3/s。 |  | 半导体、卫星、雷达、激光系统等芯片封装外壳 |  |
|  | 电子特气 | 电子级二氯二氢硅，含量大于99.99%； 电子级三氯氢硅，含量大于99.99%； 电子级四氯化硅含量大于99.9999%。 |  | 半导体、集成电路等领域 |  |
|  | 高性能靶材 | 1、ITO靶材：纯度≥99.99%，密度≥7.139g/m3，绑定率≥97%； 2、NbOx靶材：纯度≥99.95%，密度≥4.82g/m3，电阻率＜0.02Ω·cm； 3、二硫化钼陶瓷靶材：密度＞4.45g/cm3，纯度＞99.95%； 4、二硫化钨陶瓷靶材：密度＞5.55g/cm3，纯度＞99.95%。 |  | 显示器、半导体 |  |
|  | 氮化铝陶瓷基板 | 抗弯强度＞360 Mpa，导热率＞180 W/m·K。 |  | 5G、高铁、新能源汽车等大功率的高频封装器件 |  |
|  | 复合图形化蓝宝石衬底（CPSS） | 1、尺寸要求： 直径100.0±0.1mm、厚度650-660μm、Bow值-3~-8μm、TTV<7μm、WARP≤10μm、背面粗糙度0.8~1.2μm 2、颗粒要求： A品：S级≤350颗、M级≤80颗、L级≤55颗、O级≤30颗、V级≤15颗、B级≤10颗、E级≤1颗、总颗粒≤541颗； 3、衬底图形尺寸要求： 图形底径：2.80-2.85μm、2.85-2.90μm、2.90-2.95μm； 图形高度：1.85-1.90μm、1.90-1.95μm、1.95-2.00μm； 图形尺寸均匀性：片内底径差异≤3%、片内高度差异≤3%；片间底径差异≤3%、片间高度差异≤3%； |  | LED外延片 |  |
|  | 碳化硅单晶衬底 | 1、4/6 英寸及以上，微管密度＜0.5/cm2，TTV<10μm，-25μm<bow<25μm，warp<45μm，表面粗糙度Ra＜0.15nm； 2、N 型碳化硅衬底：电阻率0.015～0.025Ω·cm，半绝缘碳化硅衬底电阻率≥108Ω·cm。 |  | 电力电子器件领域和高频射频功率器件领域 |  |
|  | 外延片 | 1、分立器件用硅外延片：直径5～8英寸；厚度范围3～150μm；电阻率范围0.005～500Ω·cm；表面颗粒≥0.2μm≤30个； 2、集成电路用硅外延片：直径6～8英寸；厚度范围1～20μm；电阻率范围0.1～50Ω·cm；线宽范围≥65nm；表面金属≤1E10atom/cm2； 3、碳化硅同质外延片：直径4～6英寸；晶型4H；浓度及均匀性：2E14～1E19 cm-3，≤10%；厚度及均匀性2E14～1E19 cm-3，≤10%。 |  | 清洁能源、新能源汽车、航空航天、汽车、计算机、平板电脑、智能手机、家电等 |  |
|  | 彩色光刻胶 | 1.红色光刻胶：Rx（fix）=0.6508，Ry=0.3162±0.002，RY=17.23±0.34； 2.绿色光刻胶：Gy（fix）=0.550 ，Gx=0.285±0.002，GY=65±1.3； 3.蓝色光刻胶：By（fix）=0.1034，Bx=0.1349±0.002，BY=11.6±0.23。 |  | 新型显示领域 |  |
|  | OLED有机电致发光材料 | LC＞99.9%，GC＞99.5%，溶剂残留＜3000ppm，水分＜3000ppm。 |  | 手机、电脑、穿戴设备、电视等. OLED前端材料和高端液晶单, 国内市场占有率可达21%以上 |  |
|  | 显示用液晶材料 | 1、单体液晶材料和中间体材料：纯度大于等于99.9%；外观颜色白色，挥发份＜0.05%，溶剂含量＜0.05%； 2、混合液晶材料：清亮点≥50℃；电阻率≥1×1010Ω·cm；光学各向异性（△n）0.050～0.400；阈值电压（V90,0,25），V 0.50～10.00；饱和电压（V10,0,25），V 0.55～15.00；介电各向异性（△ε）-20.0～55.0；低温保存 （＜0℃）-20.0～55.0 ；低温保存（＜0℃）不析晶。 |  | 平板显示材料领域 |  |
|  | 硒化镉量子点 |  | 峰位520nm～640nm之间可定制（常用量子点530±2nm、630±2nm）；半峰宽≤22nm；量子产率≥97%。 | 显示、照明、生物医药等行业 |  |
|  | 光学晶体新材料 | 1、氟化镧（LaF3）晶体：折射率no=1.603，ne=1.597；熔点：1493℃；密度：5.936g/cm3；莫氏硬度：4.5级；解理面：[001]；热膨胀系数：11.9*10-6/℃；透光范围：～9μm；热导率：51C/g.℃.cm.s； 2氟化钙（CaF2）晶体：折射率nD=1.43389，n（5µ）=1.40；熔点：1360℃；密度：3.18g/cm3；莫氏硬度：4级；解理面：[111]；溶解度：0.0016g/100gH2O；热膨胀系数：1.838*10-5/℃；透光范围：0.125～9μm；热导率：0.02468C/g.℃.cm.s； 3、氟化锂（LiF）晶体：折射率nD=1.394，n（5µ）=1.394；熔点：884℃；密度：2.64g/cm3；莫氏硬度：3级；解理面：[100]；溶解度：0.27g/100gH2O；热膨胀系数：3.195*10-5/℃；透光范围：0.11～6.5μm；色散：nf—nc=0.00393；热导率：0.0249C/g.℃.cm.s； 4、氟化镁（MgF2）晶体：折射率no=1.3777，ne=1.3895；熔点：1255℃；密度：3.18g/cm3；莫氏硬度：6级；解理面：差；溶解度：0.0076g/100gH2O；透光范围：0.12～8.5μm；热导率：0.0076C/g.℃.cm.s； 5、氟化钡（BaF2）晶体：折射率nD=1.4741，n（5µ）=1.450；熔点：1280℃；密度：4.88g/cm3；莫氏硬度：3级；解理面：[111]；溶解度：0.004g/100gH2O；热膨胀系数：18.4*10-6/℃；透光范围：0.153～11.5μm；热导率：0.017C/g.℃.cm.s； 6、氟化锶（SrF2）晶体：折射率nD=1.438,n（5µ）=1.413;熔点：1190℃；密度：4.24g/cm3；莫氏硬度：3.5级；解理面：[111]；色散：nf—nc=0.0047；溶解度：0.012g/100gH2O；热膨胀系数：3.6*10-5/℃；透光范围：0.13～10.3μm；热导率：0.0505C/g.℃.cm.s； 7、高端紫外氟化钙光学晶体：晶体应力双折射0.51nm/cm，晶体的光学均匀性Δn<2.62x10-6，晶体透过率>97.7%(193nm) 。 |  | 航天、航空、勘探、红外探测 |  |
|  | 大功率激光器用截紫外功能石英材料 |  | 几何尺寸：Φ37（±0.6）×3（+0.4,0）×1850（±2）mm； 光谱性能：材料的光谱透过率：200nm～300nm，氙灯管材的光谱透过率≤3%；450nm～1000nm，光谱透过率≥92%。 | 激光领域 |  |
|  | KS132型缩微负片 | 1、产品满足以下照相性能：灰雾密度（D0）和最大密度（Dmax按GB/T 10557 摄影密度测量 第2部分：透视密度的几何条件测试达到D0≤0.08，Dmax。感光度≥2.0，（S）和反差（γ）GB/T 9862 照相胶片感光度和平均斜率测定方法 达到S：250±50，γ：3.±0.6； 2、产品分辨力（RP）按GB/T 9045 摄影 照相材料 ISO分辨力的测定 达到≥560c/mm； 3、按GB/T 10557 感光材料光谱灵敏度测定方法测试，产品感色范围为400-700nm，增感峰位（540，610）±10nm； 4、按GB/T 6843 感光材料涂层熔点测定方法，产品熔点≥90℃； 5、产品表观达到N/YL 10332.6 KS132型缩微胶片表观要求； 6、产品保存性：按ISO18901 成像材料—加工银明胶型黑白胶片—稳定性规范测试，保存性达到LE100。 |  | 数转胶设备 |  |
| （二）稀土功能材料 |  |  |  |  |  |
|  | 稀土基SCR催化剂 | 新鲜态转化效率为：200℃＞80%，250～450℃＞90%，500℃＞85%，快速老化后对NOx转化效率的平均劣化率＜5%。 |  | 汽车尾气后处理系统 |  |
|  | 高纯氧化钪 | 满足GBT13219-2018中Sc203-4N要求，纯度＞99.9%，相对纯度（Sc203/REO）＞99.99%. |  | 固体氧化物燃料电池、铝钪合金靶材、芯片 |  |
|  | 溴化镧闪烁晶体 | 衰减时间不大于25ns；能量分辨率小于3.5% @ 662keV（Cs-137源）；光输出不小于60,000photons/MeV。 |  | 核医学成像、石油测井、港口安全检查、工业无损检测 |  |
| （三）环境功能及生物功能材料 |  |  |  |  |  |
|  | 有机硅土壤调理剂 | 氧化钾≥7%，有机质≥16%，有机硅（硅）≥1.0，酸碱度（pH）4.5～6.5，水分≤10。 |  | 主要用于盐碱土壤、酸性土壤和重金属污染土壤的改良与修复。 |  |
|  | 聚乳酸纺粘布 | 1.熔喷法的聚乳酸熔喷布纤维直径可以达到1－5微米； 2.空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好； 3.具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性。 4.聚乳酸切片有害菌的抑菌率高达99%以上，防霉防螨； 5.经过改性后的聚乳酸切片粘度稳定，热稳定性好，凝聚粒子及粉末少； 6.其优良的加工性能，完全可媲美传统石油基塑料聚丙烯（简称PP）等传统塑料； 7.聚乳酸切片及其制品使用后，可以进行自然降解、堆肥。 |  | 平面口罩、N95口罩 |  |
|  | 生物基聚酯可降解橡胶 | 分子量≥7万，土壤降解率达到70%以上，凝胶含量低于10%。 |  | 轮胎胎面、鞋材、耐油橡胶制品、聚酯塑料增韧剂、增塑剂 、可降解制品等 |  |
|  | 肌内效贴 | 初粘力： 10-21#钢球；持粘力：≥2min；剥离力：1-3 N ；拉伸比：1.4-2.5。 |  | 运动领域、临床康复领域 |  |
| （四）高性能纤维及其复合材料 |  |  |  |  |  |
|  | 碳纤维展宽布及预浸料 | 1.碳纤维展宽布：厚度0.06～0.4mm，经纬纱宽度2～40mm，拉伸断裂强力3000～11000N/50mm； 2.单向预浸料：厚度0.02～0.25mm，幅宽1000mm，纤维拉伸强度≥3500MPa，弹性模量≥230GPa。 |  | 航空航天、军工、体育休闲、风力发电等领域 |  |
|  | 碳纤维复合芯导线 | 强度≥2400MPa；卷绕性能≤50D，D-芯棒直径mm;扭转性能：170D扭转360°；长期耐温≥160℃；玻璃化温度≥190℃；软铝导线导电率≥63%，铝股强度60～95MPa。 |  | 高压输电领域 |  |
|  | 低风速复合材料风电叶片 | 适用于141～185平台，叶片长度60～100米，匹配主机功率为2.0～8.5MW，气动设计Cpmax值＞0.48。 |  | 风力发电领域 |  |
|  | 对位芳纶浆粕 | 纤维长度1.26mm；含水：5.3%；比表面积：7.99m2/g。 |  | 制作飞机、高速列车、汽车刹车片、离合器衬片、密封垫片等高性能产品 |  |
|  | 玻纤建材 |  | 1.高模量玻璃纤维：弹性模量大于90GPa，拉伸强度大于2900Mpa； 2.无氟无硼ECR玻璃纤维：无捻粗纱强力0.5N/Tex，弹性模量81GPa，拉伸强度2500MPa，介电损耗（10GHz)0.0039，伸长率0.425%，不含B2O3和F2的玻璃纤维。具有较好的耐水性和耐酸性，10%硫酸溶液96℃下浸泡72h质量损失小于5%，软化点温度大于830℃，阻燃。 | 电子通讯、新基建、风力发电、轨道交通、轻质建材、环保改造等领域 |  |
|  | 特种玄武岩纤维 | 1、产品所用材料按照《GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法》中9试验方法B完成垂直燃烧试验后应满足UL V-0级要求； 2、产品绝缘性能1000V DC下，绝缘阻值≥500MΩ，测试时间60s；并且不允许出现击穿、电弧、闪络现象； 3、耐压性能应满足3000V DC下耐压漏电流≤2mA，升压10s，持续60s。并且不允许出现击穿、电弧、闪络现象； 4、性能及规格要求：厚度公差±0.3mm；外形轮廓度±3mm；密度2.6~2.8 g/cm3；抗拉强度 ≥2000Mpa；弹性模量 ≥92Gpa ；＜0.2W/m*k；背胶粘接强度≥0.8Mpa；最大金属颗粒尺寸不超过1mm；纤维长度不得超过1mm； 5、高温高湿测试：按照GB/T 2423.50-2012中的规定进行高温高湿试验（双85），要求1000h测试完成后，产品无变形、破裂等现象，结构完整，绝缘强度≥10kV/mm。 |  | 新能源壳体上盖热失控防护 电池与电池中间 |  |
| （五）新能源材料 |  |  |  |  |  |
|  | 三元材料前驱体 | 1、偏比例小颗粒高镍NCA 材料：主含量Ni：80～95mol%，Co：0～15mol%，Al：0～5mol%；主要杂质含量：Na≤80ppm，S≤2500ppm，M.I.≤50ppb；粒径D50：3～6μm；比表面积BET：20～40m2/g；振实密度TD≥1.4g/cm3； 2、偏比例超高镍NCA 材料：主含量Ni：90～95mol%，Co：0～5mol%，Al：0～5mol%，主要杂质含量：Na≤80ppm，S≤2000ppm，M.I.≤50ppb；粒径D50：10～17μm；比表面积BET：8～20m2/g；振实密度TD≥1.8g/cm3； 3、偏比例NCM 前驱体材料：主含量Ni：80~95mol%；Co：0~10mol%；Mn：5~20mol%；主要杂质含量Na≤200ppm，S≤2000ppm，M.I.≤60ppb；粒径D50：9~12μm；比表面积BET4~8m2/g；振实密度TD≥2.0g/cm3； 4、单颗粒NCM 前驱体材料：Ni：80~95mol%；Co：0~10mol%；Mn：5~20mol%；主要杂质含量Na≤200ppm，S≤1500ppm，M.I.≤60ppb；粒径D50：3~5μm；比表面积BET8~24m2/g；振实密度TD≥1.2g/cm3。 |  | 锂电池正极材料 |  |
|  | 高纯高性能氮化硅粉体 | α相≥93.5%，N含量≥37%，Fe≤0.01%，Al≤0.04%，Ca≤0.04%，O≤0.9%。 |  | 电动汽车、光伏发电、高端装备 |  |
|  | 石墨负极材料 | 中粒径12.0±2.0μm、比容量≥356mAh/g、首次效率≥92%、压实密度1.70～1.80g/cm3。 |  | 新能源汽车、3C电子产品、电能储存 |  |
|  | 锂离子电池隔膜 | 厚度公差（含涂层）±2.0μm，热收缩（150℃，1h）MD≤3.0%、TD≤2.0%，平均孔径≤0.2μm，孔隙率35～50%，穿刺强度≥30g/μm，拉伸强度MD≥150MPa、TD≥150MPa，吸液率≥80%，破膜温度≥180℃。 |  | 新能源汽车 |  |
|  | 反应烧结碳化硅悬臂桨 | 最高使用温度1350°C，抗折强度270MPa，硬度莫氏9.5；密度3.03g/m2。 |  | 光伏行业 |  |
| 三、前沿材料 |  |  |  |  |  |
| （一）纳米功能材料 |  |  |  |  |  |
|  | 纳米碳酸钙 | 1、橡胶用纳米碳酸钙：水分≤0.5%、白度≥94、比表面积≥18m2/ g,活化率≥99%； 2、密封胶、胶黏剂用纳米碳酸钙：水分≤0.5%、白度≥94、比表面积18～25m2/ g,稠度9～11； 3、胶印油墨用纳米碳酸钙：水分≤1.0%、透明度：微透明、比表面积24～30m2/ g,流动度28～36mm。 |  | 橡塑、造纸、油墨、胶粘剂等领域 |  |
|  | 高纯度金属纳米材料 | 金属纳米材料活性>85，纯度99.99%，粒径最小5nm，均匀度>95%，晶型：球型。 |  | 精密电子、3D打印、碳中和、军工航天、生物医药 |  |
| （二）碳基新材料 |  |  |  |  |  |
|  | 石墨烯粉体 | 1.（石墨烯可发性珠粒）悬浮聚合粉料：粒径10u、纯度99.9%、厚度＜10的100T/a G EPS； 2.锂电池导电剂用粉料：粒径50u、纯度99.5%、厚度＜10的100T/a； 3.改性高分子复合应用粉料：粒径50u、纯度99.9%、厚度＜10的50T/a； 4.功能化石墨烯母粒用粉料：粒径100u、纯度99.95%、厚度＜5的50T/a。 |  | 新能源电池、复合材料、传感器、军工 |  |
|  | 石墨烯改性涂层 | 隔热：1500℃，结合力：50Mpa，厚度：25～45μm。 |  | 航空航天、舰船 |  |
| （三）增材制造材料 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2709；X-Fe55E等金属粉末 | 粒度范围15～53μm，球形度≥0.85，流动性≤20s/50g，氧含量≤300ppm； 粒度范围53～150μm，球形度≥0.84，安息角≤28°，氧含量≤300ppm。 |  | 机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件用模具；煤炭、冶金、造纸、汽车、工程机械、模具、石油开采、航空航天等行业 |  |
|  | 增材制造高性能激光熔覆粉末 | 通加速盐雾试验＞96小时。表面硬度HRC53～58，HRC43～48。 |  | 海洋工程装备及高技术船舶等领域。 |  |
|  | 高性能铝合金粉末增材制造材料 | 氧含量：≤500ppm；球形度：≥90%；粒度：主要区间15-53um、15-45um、75-150um，可调。 |  | 铝合金发动机外壳、航天级支架、医疗催化 |  |
|  | 雾化球形镁粉、雾化球形镁基系列合金粉、雾化球形铝基系列合金粉 |  | 1、雾化镁基固态储氢合金粉：储氢量6.2wt%、压力0.5Mpa，充放氢速度快，3L/min.kg(合金重量)，连续放氢4小时； 2、雾化镁粉：活性金属含量大于98.5%，氯含量小于10ppm，球形率大于90%，空心球小于0.5，松装密度0.95g/cm3以上； 3、雾化球形镁基合金粉：活性金属含量大于99%，氯含量小于10ppm，球形率大于90%，空心球小于0.5，松装密度1g/cm3以上； 4、雾化球形铝基合金粉：活性金属含量大于98.5%，氧含量小于500ppm，球形率大于90%，松装密度1g/cm3以上。 |  |  |
|  | 软磁合金粉末 | - 1、一体成型电感用高端FeSiCr软磁合金粉末：氧含量<3200ppm，平均粒径范围涵盖D50：3～25μm。松装密度 ≥2.5g/cm3，球形度 ≥90%； - 2、磁粉芯用低损耗FeNi系列软磁合金粉末：平均粒径范围涵盖D50：10～50μm 松装密度 ≥3.8g/cm3 流动性 ≤35s/50g 氧含量 ≤2500ppm，球形度 ≥90%； - 3、高性能球形非晶粉末：平均粒径范围涵盖D50：10～30μm 松装密度 ≥4.2g/cm3 流动性 ≤20s/50g 氧含量 ≤800ppm，球形度 ≥93%。 |  | 5G通信、新能源汽车等 |  |
| （四）其它 |  |  |  |  |  |
|  | 气凝胶复合毡 | 导热系数≤0.023w/(m·k)，憎水率≥98%；密度:180～220kg/m³。 |  | 隔热、保温 |  |
|  | 气凝胶节能玻璃 | 25℃热导率(W/mk)；可见光透透射比/%(厚度10mm)≥85。 |  | 建筑节能采光系统；汽车行业；家电行业 |  |